阿坝藏族羌族自治州防水涂料产品质量监督抽查实施细则

（2026年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次抽样数量应不少于表1要求。

表1 抽取样品数量

| 序号 | 产品品种 | 抽样数量（kg） |  | 检验样品数量（kg） | 备用样品数量（kg） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 聚氨酯防水涂料 | 第一组 | 10 | 5 | 5 |  |
|  |  | 第二组 | 4 | 2 | 2 | 单项复验用 |
| 2 | 聚合物水泥防水涂料 | 第一组 | 12 | 6 | 6 |  |
|  |  | 第二组 | 6 | 3 | 3 | 单项复验用 |
|  |  | 第三组 | 6 | 3 | 3 | 单项复验用 |
| 3 | 水乳型沥青防水涂料 | 第一组 | 6 | 3 | 3 |  |
|  |  | 第二组 | 2 | 1 | 1 | 单项复验用 |
|  |  | 第三组 | 2 | 1 | 1 | 单项复验用 |
| 4 | 聚合物乳液建筑防水涂料 | 第一组 | 8 | 4 | 4 |  |
|  |  | 第二组 | 4 | 2 | 2 | 单项复验用 |
|  |  | 第三组 | 4 | 2 | 2 | 单项复验用 |

注1：多组分产品按配比抽取，总量符合要求。

注2：单组分样品应分组包装；多组分样品的各组分，应独立包装后，按配套分组再次包装。2 检验依据

表2 聚氨脂防水涂料(GB/T 19250-2013)

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 不透水性 | GB/T 16777-2008 |
| 2 | 表干时间 | GB/T 16777-2008 GB/T 19250-2013 |
| 3 | 实干时间 | GB/T 16777-2008 GB/T 19250-2013 |
| 4 | 低温柔性 | GB/T 19250-2013 |
| 5 | 耐热度 | GB/T 16777-2008 |
| 6 | 外观 | GB/T 19250-2013 |
| 7 | 固体含量 | GB/T 19250-2013 |
| 8 | 拉伸强度 | GB/T 16777-2008 GB/T 19250-2013 |
| 9 | 断裂伸长率 | GB/T 16777-2008 GB/T 19250-2013 |

表3聚合物水泥防水涂料 (GB/T 23445-2009)

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 低温柔性 | GB/T 16777-2008 GB/T 23445-2009 |
| 2 | 外观 | GB/T 23445-2009 |
| 3 | 固体含量 | GB/T 16777-2008 |
| 4 | 拉伸强度 | GB/T 16777-2008 GB/T 23445-2009 |
| 5 | 断裂伸长率 | GB/T 16777-2008 GB/T 23445-2009 |

表4聚合物水泥防水涂料 (GB/T 23445-2025)

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 低温柔性 | GB/T 23445-2025 GB/T 328.14-2007 |
| 2 | 外观 | GB/T 23445-2025 |
| 3 | 固体含量 | GB/T 23445-2025 GB/T 16777-2008 |
| 4 | 拉伸强度保持率 | GB/T 23445-2025 GB/T 16777-2008 |
| 5 | 断裂伸长率 | GB/T 23445-2025 GB/T 16777-2008 |

表5水乳型沥青防水涂料 (JC/T 408-2005)

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 耐热度 | JC/T 408-2005 |
| 2 | 外观 | JC/T 408-2005 |
| 3 | 固体含量 | JC/T 408-2005 |
| 4 | 断裂伸长率 | JC/T 408-2005 |

表6 聚合物乳液建筑防水涂料(JC/T 864-2023)

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 不透水性 | GB/T 16777-2008 JC/T 864-2023 |
| 2 | 表干时间 | GB/T 16777-2008 JC/T 864-2023 |
| 3 | 实干时间 | GB/T 16777-2008 JC/T 864-2023 |
| 4 | 外观 | JC/T 864-2023 |
| 5 | 固体含量 | GB/T 16777-2008 |
| 6 | 拉伸强度 | GB/T 16777-2008 JC/T 864-2023 |
| 7 | 断裂伸长率 | JC/T 864-2023 JC/T 2435-2018 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 19250-2013 聚氨脂防水涂料

GB/T 23445-2009聚合物水泥防水涂料

JC/T 408-2005水乳型沥青防水涂料

JC/T 864-2023 聚合物乳液建筑防水涂料

GB/T 23445-2025聚合物水泥防水涂料

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。